    - 10 класс

Тема урока: § 69. Сварка углеродистых конструкционных сталей

Вертикальная сварка § 70. Сварка низколегированных сталей

Низкоуглеродистые стали, содержащие до 0,2% углерода, сваривают при использовании типовых сварочных материалов. В зависимости от степени ответственности свариваемого изделия пользуются электродами типов Э38, Э42 и Э42А.

Электроды типа Э38 применяют для изготовления неответственных изделий, Э42 — для ответственных и Э42А — для особо ответственных изделий,

Для сварки изделий из толстых листов (15 мм) и в неудобных для сварщика положениях (монтажная сварка в строительстве) следует использовать электроды с повышенной прочностью наплавленного металла типов Э46 и Э46А. Это требование объясняется тем, что выполнение многослойных швов больших сечений в неудобных положениях трудно осуществить без дефектов. Гарантия прочности соединений достигается применением электродов, дающих повышенную прочность металла шва.

Швы, соединяющие низкоуглеродистые стали, выполненные всеми видами дуговой и газовой сварки, обладают вполне удовлетворительной стойкостью против образования трещин.

Среднеуглеродистые стали, содержащие от 0,2 до 0,45% углерода, сваривают с применением дополнительных технологических приемов так, чтобы при сварке не образовались трещины. Стали марок ВСт4 различной степени раскисления и различных категорий и марки 25 при неправильно выбранном тепловом режиме сварки могут образовать трещины, главным образом в угловых швах или в первом слое многослойного стыкового шва, сваренного без зазора между листами, или в последних швах изделий, имеющих большую жесткость, или если сварка выполняется при низких температурах воздуха и др. Во всех этих случаях технологию сварки нужно строить для сталей указанных марок так, чтобы скорости охлаждения металла шва были бы по возможности небольшими.

Сталь марки Ст5 содержит от 0,29 до 0,37% углерода, поэтому свариваемость этой стали хуже свариваемости стали марки Ст4. Изделия из стали Ст5 нужно сваривать с дополнительным подогревом. Лучше всего дополнительный нагрев изделия производить одновременно по двум сторонам от оси шва на расстоянии 50—70 мм до температуры 100—200°С; для листов толщиной порядка 15 мм температура подогрева составляет 100°С; для более толстых — 200°С.

Высокую стойкость металла шва против трещин и необходимые механические свойства сварного соединения обеспечивают покрытые электроды марок УО-НИИ-13/45, УОНИИ-13/55, АНО-7, АНО-8, АНО-11 и др.

Худшей свариваемостью обладают стали марок Ст6 и 40. Изделия из этой стали свариваются с подогревом, а после сварки подлежат термической обработке.

Из высокоуглеродистой стали (С=0,46 - 0,70%) сварные конструкции, как правило, не изготовляют. Эта сталь применяется в литых деталях.

§ 70. Сварка низколегированных сталей

Легированные стали подразделяются на низколегированные (легирующих элементов в сумме менее 2,5%), среднелегированные (от 2,5 до 10%) и высоколегированные (более 10%).

Низколегированные стали делят на низколегированные низкоуглеродистые, низколегированные теплоустойчивые и низколегированные среднеуглеродистые.

Содержание углерода в низколегированных низкоуглеродистых конструкционных сталях не превышает 0,22%. В зависимости от легирования стали подразделяют на марганцовистые (14Г, 14Г2), кремнемарганцевистые (09Г2С, 10Г2С1, 14ГС,17ГС и др.), хромокремнемарганцовистые (14ХГС и др.), марганиово-азотно-ванадиевые (14Г2АФ, 18Г2АФ и др.), хромокремненикельмедистые(10ХСНД, 15ХСНД)и др. Временное сопротивление разрыву низколегированные низкоуглеродистые стали, горячекатаные имеют в пределах (48 •*• 90) • 107 Па.

Низколегированные теплоустойчивые стали обладают повышенной прочностью при высоких температурах эксплуатации. Они наиболее широко применяются при изготовлении паровых энергетических установок.

Низколегированные среднеуглеродистые (более 0,22% углерода) конструкционные стали (17ГС, 18Г2АФ, 35ХМ и др.) применяют обычно в термообработанном состоянии. Технология сварки этих сталей подобна технологии сварки среднелегированных сталей (см. § 71).

Особенности сварки низколегированной стали. Низколегированные стали сваривать труднее, чем низкоуглеродистые конструкционные. Низколегированная сталь более чувствительна к тепловым воздействиям при сварке. В зависимости от марки низколегированной стали при сварке могут, образоваться закалочные структуры или перегрев в зоне термического влияния сварного соединения. Структура металла в зоне термического влияния зависит от его химического со става, скорости охлаждения и длительности пребывания металл; при соответствующих температуpax, при которых происходит изменение микроструктуры и размера зерен. Если в доэвтектоидной

Рис. 107. Диаграмма изотермического (при постоянной температуре) распада аустенита низкоуглеродистой стали:

А— начало распада, Б — конец распада, А, — критическая точка стали, Ми и М„ — начало и конец превращения аустенита в мартенсит;» V4—скорости охлаждения с образованием различных типов структур

стали получить нагревом аустенит (рис. 107), а затем сталь охлаждать с различной скоростью, то критические точки стали снижаются.

При малой скорости охлаждения получают структуру перлит (механическая смесь феррита и цементита). При большей скорости охлаждения аустенит распадается на составляющие структуры при относительно низких температурах и образуются структуры — сорбит, троостит, бейнит и при очень высокой скорости охлаждения — мартенсит. Наиболее хрупкой структурой является мартенситная, поэтому не следует при охлаждении допускать превращения аустенита в мартенсит при сварке низколегированных сталей.

Скорость охлаждения металла (особенно большой толщины) при сварке всегда значительно превышает обычную скорость охлаждения металла отливки на воздухе, вследствие чего при сварке легированных сталей возможно образование мартенсита.

Для предупреждения образования при сварке закалочной мартенситной структуры необходимо применять меры, замедляющие охлаждение зоны термического влияния (нужно применять подогрев изделия, многослойную сварку с малым интервалом времени между наложениями слоев металла в шов и др.). Оказывается, что при высоких температурах эксплуатации изделий для повышения сопротивления ползучести (деформирование металла изделия при высоких температурах с течением времени) можно иметь в металле крупнозернистую структуру. Но металл с очень крупным зерном обладает пониженной пластичностью, и поэтому размер зерен в таких случаях ограничивают.

При эксплуатации изделий в условиях низких температур ползучесть исключается и необходима мелкозернистая структура металла, обеспечивающая увеличенную прочность и пластичность.

Покрытые электроды и другие сварочные материалы при сварке низколегированных сталей подбираются такими, чтобы содержание углерода, серы, фосфора и вредных элементов в них было ниже по сравнению с материалами, предназначенными для сварки низкоуглеродистых конструкционных сталей. Этим самым удается увеличить стойкость металла шва против кристаллизационных трещин, так как низколегированные стали в значительной степени склонны к их образованию.

Основы технологии сварки низколегированной стали. Низколегированные низкоуглеродистые стали 09Г2, 09Г2С, 10ХСНД, 10Г2С1 и 10Г2Б при сварке покрытыми электрода-

ми не закаливаются и мало склонны к перегреву. Сварку этих .талей производят по технологии, аналогичной технологии сварки низкоуглеродистой стали.

Для обеспечения равно прочности соединения ручную сварку выполняют электродами типов Э46А и Э50А. Твердость и прочность околошовной зоны практически не отличаются от основного металла.

Низколегированные низкоуглеродистые стали 12ГС, 14Г, 14Г2, 14ХГС, 15ХСНД, 15Г2Ф, 15Г2СФ, 15Г2АФ при сварке могут образовать закалочные микроструктуры и перегрев металла шва и в зоне термического влияния. Количество закаливающихся структур резко уменьшается, если сварка выполняется с относительно большой погонной тепловой энергией, необходимой для уменьшения скорости охлаждения сварного соединения. Однако снижение скорости охлаждения металла при сварке приводит к укрупнению зерен (перегреву) металла шва и околошовного металла вследствие повышенного содержания углерода в этих сталях. Это особенно касается сталей 15ХСНД, 14ХГС. Стали 15Г2Ф, 15Г2СФ и 15Г2АФ менее склонны к перегреву в околошовной зоне, так как они легированы ванадием и азотом. Поэтому сварка большинства указанных сталей ограничивается более узкими пределами тепловых режимов, чем сварка низкоуглеродистой стали.

Режим сварки необходимо подбирать так, чтобы не было большого количества закалочных микроструктур и сильного (очень крупных в большом количестве зерен) перегрева металла. Тогда можно будет производить сварку стали любой толщины без ограничений при окружающей температуре не ниже минус 10°С. При более низкой температуре окружающего воздуха необходим предварительный подогрев до 120—150°С. При температуре ниже минус 25°С сварка изделий из закаливающихся сталей запрещается.

Для предупреждения большого перегрева сварку сталей 15ХСНД и 14ХГС следует проводить на пониженной погонной тепловой энергии (при пониженных значениях тока электродами меньшего диаметра) по сравнению со сваркой низкоуглеродистой стали.

Для обеспечения равно прочности основного металла и сварного соединения при сварке сталей 15ХСНД и 14ХГС надо применять электроды типа Э50А или Э55.

Технология сварки низколегированных среднеуглеродистых сталей 17ГС, 18Г2АФ, 35ХМ и других подобна технологии сварки среднелегированных сталей.

. Выполнение вертикальных, горизонтальных и потолочных швов

Вертикальные швы (стыковые и угловые) выполняют в направлении снизу вверх. Предварительно подготавливается сваркой металлическая горизонтальная площадка сечением, равным сечению наплавленного металла шва. Площадка создается поперечными движениями электрода треугольником (рис. 31), Провар в корне шва обеспечивается задержкой горения дуги в этом месте при движении электрода треугольником. Наибольший провар корня достигают, когда электрод перпендикулярен вертикальной оси. Стекание расплавленного металла предотвращают наклоном электрода со стороны злектрододержателя вниз, как показано пунктиром на рис. 31, а, б.

Сварка вертикальных швов электродами больших диаметров и при большом токе затруднительна из-за стекания металла и неудовлетворительного формирования шва. Поэтому применяют электроды диаметром до 4 мм, редко 5 мм, а сварочный ток понижают по сравнению со сваркой в нижнем положении.

Вертикальная сварка в направлении сверху вниз (рис. 31, в} возможна электродами, дающими тонкий слой шлака. В этом случае металл в сварочной ванне затвердевает быстрее и стекания его практически не происходит. Для вертикальной сварки сверху вниз применяют электроды с целлюлозным, пластмассовым покрытием органического вида (ОЗС-9, АНО-, ВСЦ-2, ВСЦ-3 и др.). Производительность сварки сверху вниз выше производительности сварки снизу вверх. Вертикальные швы также удобно выполнять электродами с опиранием покрытия на свариваемые кромки.

Горизонтальные и потолочные швы выполнять сложнее, чем вертикальные (рис. 32). При выполнении горизонтальных швов на верхнем листе часто образуются подрезы, а при сварке в потолочном положении полный провар корня шва затруднен. В обоих случаях сварка

должна производиться короткой дугой с достаточно быстрыми колебательными движениями. Металл толщиной более 8 мм сваривают многопроходными швами. Первый валик в корне горизонтального шва наносится электродом диаметром 4 мм, а последующие — диаметром 5 мм. Первый валик в корне потолочного шва выполняется электродом диаметром 3 мм, а последующие — диаметром не более 4 мм. Валики горизонтального и потолочного швов удобно выполнять электродами с опиранием покрытия. При выполнении потолочных швов газы, выделяющиеся при сварке покрытыми электродами, поднимаются вверх и могут оставаться в шве. Поэтому для сварки в потолочном положении следует пользоваться хорошо просушенными электродами, дающими небольшой шлак.

Рис. 31. Положение и движение электрода при сварке в вертикальном положении: а — стыковые швы со скосом кромок, б — угловые швы, в — сварка в направлении сверху вниз

2. Посмотрите видео

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2606263809938537582&text=сварка%20вертикальных%20швов%20видео%20уроки&path=wizard&parent-reqid=1587707381851004-1154225457525375520400160-production-app-host-man-web-yp-150&redircnt=1587707397.1

3.Ответьте на вопросы: Как  производится сварка углеродистых сталей?

Как  производится сварка низколегированных сталей?

4. Постарайтесь  ответить на тест

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

1. Что называется сталью?

а) Любой металл.

б) Сплав железа с углеродом и другими элементами.

в) Сплав на основе никеля.

2. Для чего в сталь добавляют легирующие элементы?

а) Для получения необходимых свойств стали.

б) Для изменения температуры плавления.

в) Для ведения металлургического процесса.

3. Свариваемость стали тем выше, чем:

а)  большее количество способов сварки может быть использовано;

б) проще технология сварки;

в) больше углерода содержится в стали.

4. Свариваемость какой стали (СтЗ или 12X18Н9Т) выше?

а) Стали СтЗ.

б) Стали12Х18Н9Т.

в) Свариваемость одинакова.

5. Сколько углерода содержит сталь 08Х18Н10Т?

а) Не более 8 %.

б) Не более 0,8 %.

в) Не более 0,08 %.

6. К какому классу относится сталь СтЗ?

а) Конструкционная.

б) Коррозионно-стойкая.

в) Жаростойкая.

7. Коррозионно-стойкие стали предназначены для работы:

а) в условиях воздействия агрессивных сред;

б)  в малонагруженном состоянии в агрессивных газовых средах при высоких температурах;

в) в условиях воздействия высоких температур и действия механических нагрузок.

8. Температура плавления стали находится в промежутке:

а) 900°—1000° С;

б)  1400°—1600° С;

в) 1600°— 1700° С.

9. С увеличением содержания углерода, а также ряда легирующих элементов свариваемость сталей:

а) улучшается;

б) ухудшается;

в) не изменяется.

10. Высокая электропроводность характерна для:

а) всех сталей;

б) только для легированных сталей;

в) только для углеродистых сталей.