18.04.2020			11 класс

Тема урока:  Понятие о свариваемости сталей

1. Современное машиностроение и строительство невозможно без применения легированных сталей; они увеличивают надежность, долговечность и экономичность конструкции при меньшей массе и лучших эксплуатационных свойствах. Это особенно важно для комбинированных конструкций, собираемых из неоднородных металлов. Однако некоторые неоднородные металлы или вообще не способны соединяться сваркой, или технология их сварки очень сложна. В связи с этим большое значение в технологии сварки имеет понятие о свариваемости металлов.

Свариваемость — свойство металла или сочетания металлов образовывать при установленной технологии сварки соединение, отвечающее требованиям, обусловленным конструкцией и эксплуатацией изделия.

Сложность понятия свариваемости материалов объясняется тем, что при оценке свариваемости должна учитываться взаимосвязь сварочных материалов, материалов и конструкции изделия с технологией сварки. Показателей свариваемости много. Например, показателем хорошей свариваемости низкоуглеродистой стали в изделиях, работающих при статических нагрузках и цеховой температуре, является возможность получения сварных соединений равнопрочных с основным металлом без применения специальных технологических условий (предварительного подогрева, термообработки и др.).

Показателями свариваемости легированных сталей, предназначенных, например, для изготовления химической аппаратуры, является возможность получить сварное соединение, обеспечивающее специальные свойства —коррозионную стойкость, прочность при высоких или низких температурах.

При сварке разнородных металлов показателем свариваемости является возможность образования в соединении межатомных связей. Металлы однородные соединяются сваркой без затруднений, тогда как некоторые пары из разнородных металлов совершенно не образуют в соединении межатомных связей, например, не сваривается медь со свинцом, затруднена сварка железа со свинцом, титана с углеродистой сталью, медью и т. д.

Важными показателями свариваемости металлов являются возможность избежания в сварных соединениях закаленных участков, трещин и других дефектов, отрицательно влияющих на работу сварного изделия.

При оценке свариваемости термически упрочненной стали важной характеристикой является ее склонность к разупрочнению (потере прочности) при сварке. Обычно разупрочнение происходит в зоне термического влияния на участке с температурами нагревания 400—720°С в зависимости от температуры отпуска стали на металлургическом заводе в процессе ее изготовления (закалка плюс отпуск).

Все это показывает, что свариваемость металла зависит от состава металла, его физических свойств, технологии сварки (выбор присадочного материала, режима сварки и др.), формы и размеров изделия, условий эксплуатации. Единого показателя свариваемости металлов нет.

Свариваемость металлов носит комплексный характер, зависящий от ряда показателей, прежде всего от свойств свариваемого металла.

При проектировании сварного изделия применяют различные методики и технологические пробы с целью определения свариваемости и проверки стойкости металла против образования трещин, перехода в хрупкое состояние, коррозии, износа и др.

Классификация углеродистых сталей по свариваемости. По признакам стойкости против образования трещин при соответствующей технологии сварки все стали с ферритно-перлитной и бейнитной структурами можно разделить ориентировочно на четыре группы:

I — стали, не закаливающиеся при дуговой и газовой сварке и поэтому сваривающиеся без ограничений;

II — стали, склонные к образованию закалочных. микроструктур, но при правильно выбранной технологии сварки, без подогрева металла свариваются без появления их;

III — стали, склонные к образованию закалочных структур при сварке и сваривающиеся с подогревом для избежания появления этих структур;

IV — стали, закаливающиеся при сварке и сваривающиеся с предварительным или с сопутствующим подогревом и немедленной термообработкой металла изделия после сварки

Свариваемость перлитных сталей

Класс свариваемости 1

Низкоуглеродистые, содержащие С<0,22% (марки ВСтЗспЗ, ВСтЗГпсЗ, 18кп, 18сп, 18Гпс, 18Гсп, 08, 10, 15 и др.)

Низколегированные низкокоуглеродистые, содержащие С<0,14% (марки 09Г2С, 10Г2С1, 10ХСНД, 12Г2СМФ, 12ГС и др.)

Свариваются без особых ограничений, независимо от толщины металла, температуры окружающего воздуха к жесткости изделия, в широком интервале режимов сварки

Класс свариваемости 2

Углеродистые, содержащие 0,22—0,30% углерода (марки Ст4, 20, 25 и др.)

Низколегированные низкоуглеродистые, содержащие 0,14— 0,22% углерода (марки 15 ХСНД, 14Г2АФ, 15Г2АФДпс, 16Г2АФ, НГСМФР н др.)

Свариваются с ограничениями по температуре окружающего воздуха (не ниже — 5°С), толщине (менее 20 мм) и жесткости при правильно выбранном в узком интервале режимов сварки

Класс свариваемости 3

Углеродистые, содержащие 0,3—0,4% углерода (марки Ст5,25, 35 и др.)

Свариваются с предварительным или сопутствующим подогревом до 100—250°С.

Класс свариваемости 4

Низколегированные среднеуглеродистые, содержащие 0,22—0,3% углерода (марки 18Г2АФ, 20ХСА н др.)

Теплоустойчивые стали (12ХМ, 15ХМ, 20ХМЛ, 12ХШФ, 15ХШФ и др.)

Среднелегированные среднеуглеродистые (25ХГСА, ЗОХГСА,                                                                                                            ЗОХГСНА, ЗОХН2МФА, 20Х2МА и др.)

Перлитные высоколегированные стали различных марок

# Свариваются с подогревом и последующей термообработкой сварного изделия

2. После изучения нового материала ответьте  на вопрос.

Что влияет на свариваемость сталей?

3. Повторить «Напряжения и деформации» параграф 1.7: (Овчинников)