23.05.2020					10 класс

Тема урока: Маркировка покрытых электродов

1 Покрытый электрод представляет собой определенных размеров стальной стержень, на поверхность которого опрессовкой или окунанием нанесено специальное покрытие

Электродные покрытия создают при сварке защиту от кислорода и азота воздуха расплавленного металла в процессе переноса его и в самой сварочной ванне, а также стабилизируют горение дуги, очищают металл сварочной ванны от вредных примесей и легируют металл шва для улучшения его свойств.

Защита расплавленного  металла от кислорода и азота воздуха при сварке достигается газами и шлаком, которые образуются из покрытия в зоне дуги, Для создания газовой защиты зоны дуги в покрытие вводят целлюлозу и другие органические вещества.

Для устойчивого горения дуги в покрытие вводят вещества, обладающие малой величиной потенциала ионизации, главным образом соли щелочноземельных металлов: рутил (Т,02), полевой шпат, содержащий некоторое количество солей щелочных металлов, калиевое или натриевое жидкое стекло и др.

Легирующими компонентами в составе электродных покрытий являются ферромарганец, ферросилиций, ферротитан и другие ферросплавы.

Классификация покрытых электродов (ГОСТ 9466— 7 5). Покрытые электроды для ручней дуговой сварки и наплавки подразделяют по назначению:

для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 600 МПа, обозначаются У;

для сварки легированных, конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву свыше 600 МПа — Л;

для сварки легированных теплоустойчивых сталей — Т;

для сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами — В:

для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами - Н.

По толщине покрытия в зависимости от отношения диаметра D электрода к диаметру d стального стержня:

с тонким покрытием (D/d < 1,20) — М;

со средним покрытием--С;

с толстым покрытием (1,45<D/d< 1,80) — Д;

с особо толстым покрытием (D/d> 1,80) — Г.

По видам покрытия: с кислым (А), рутиловым (Р), целлюлозным (Ц), с основным (Б), смешанным (соответствующее двойное условное обозначение), с прочим покрытием (П).

Кислые покрытии (АНО-2 — Академия наук, институт электросварки им. Е. О. Патона, общего назначения, модель — марка 2; СМ-5 — стальмонтаж, модель 5) состоят в основном из оксидов железа и марганца (обычно в виде руд), кремнезема, ферромарганца.

Рутиловые покрытия (МР-3: МР-4 — монтажные, рутиловые, модели 3; 4; АНО=3; АНО-4; ОЗС-3, ОЗС-4, ОЗС-6 —опытный завод по производству покрытых электродов, модели 3; 4; 6 и др.) имеют в своем составе преобладающее количество рутила Например, покрытие электрода марки МР-3 состоит из рутила (50%.талька, мрамора, каолина, ферромарганца. целлюлозы и жидкого стекла. Рутиловые покрытия при сварке менее вредны для дыхательных, органов сварщика, чем другие, шлак, на шве, образуется тонкий, бысгрозатвердевающий и поэтому рутиловыми электродами можно выполнять швы в любом положении.

Целлюлозные покрытия (ВСЦ-1, ВСЦ-2 — Всесоюзный научно-исследовательский институт строительства трубопроводов, для сварки, с целлюлозой, модели 1;2°ОЗЦ-1-1 — опытный завод, с целлюлозой- модель 1 и др.) состоят из целлюлозы, органической смолы, ферросплавов, талька и др.

Основные покрытия (УОНИИ-13/45 — универсальная обмазка научно-иследовательского института 13 с временным сопротивлением, разрыву металла шва не ниже 45 кгс/мм2; ОЗС-2 и др.) не содержат оксидов железа и марганца. Например, покрытие марки УОНИИ — 13/45 состоит из мрамора, пла-викового шпата, кварцевого песка, ферросилиция, ферромарганца, ферротитана, жидкого стекла.

Металл шва, выполненный электродами с основным покрытием, обладает относительно большой ударной вязкостью (рис. 23), меньшей склонностью к старению и образованию трещин. Этими электродами сваривают особо ответственные изделия из низкоуглеродистой и легированной сталей.

Целлюлозные покрытия удобны при сварке в любом пространственном положении, но дают наплавленный металл пониженной пластичности. Их применяют главным образом для сварки низкоуглеродистой стали малой толшины. При выборе марки электрода для сварки конструкций в монтажных условиях следует учитывать трудность поддержания постоянной

-40-20     О   +20 Температура, "С

Рис. 23. Ударная вязкость металла шва, выполненного электродами разных марок

длины дуги, что может привести к образованию пор в швах. Электроды с основными покрытиями очень чувствительны к изменению длины дуги. Поэтому при монтажной сварке часто применяют электроды с рутиловым (МР-3) или с рутилоосновным покрытием (СМ-11, АНО-11 и др.).

По качеству, т. е. точности изготовления, состояния поверхности покрытия, сплошности выполненного данными электродами металла шва и по содержанию серы и фосфора в наплавленном металле, электроды делятся на группы 1, 2 и 3. По допустимым пространственным положениям сварки или наплавки покрытые электроды обозначают:

для всех положений — 1; для всех положений, кроме вертикального сверху вниз, — 2; для нижнего, горизонтального на вертикальной плоскости и вертикального снизу вверх — 3; для нижнего и нижнего в лодочку — 4.

По роду и полярности применяемого при сварке или наплавке тока, а также по номинальному напряжению холостого хода используемого источника питания сварочной дуги переменного тока электроды обозначают с номера 0 до 9 (ГОСТ 9466—75).

Типы покрытых электродов для сварки конструкционных сталей (табл. 5).

# Таблица 5. Покрытые электроды для сварки конструкционных сталей

|  | Механическое свойство при |
| --- | --- |
|  | нормальной температуре |
|  |  | сварного соеди- |
|  | металла шва пли | нения, выполнен- |
| Тип | наплавленного металла | ного электрода- |
| элект- |  | ми диаметром |
| рода |  | менее 3 мм |
|  | времен- |  |  | времен- |  |
|  | ное со- | относи- | удар- | ное со- |  |
|  | против- | тельное | ная | против- | угол |
|  | ление | удли- | ВЯЗ- | ление | загиба, |
|  | разрыву | нение | КОСТЬ | разрыву | град |
|  | Па |  | Дж/м2 | Па |  |
|  | Не менее |
| Э38 | 38 | 14 | 3 | 38 | 60 |
| Э42 | 42 | 18 | 8 | 42 | 150 |
| Э46 | 46 | 18 | 8 | 46 | 150 |
| Э50 | 50 | 16 | 7 | 50 | 120 |
| Э42А | 42 | 22 | 15 | 42 | 180 |
| Э46А | 46 | 22 | 14 | 46 | 180 |
| Э50А | 50 | 20 | 13 | 50 | 150 |
| Э55 | 55 | 20 | 12 | 55 | !50 |
| Э60 | 60 | 18 | 10 | 60 | 120 |
| Э70 | 70 | 14 | 6 | — | — |
| Э85 | 85 | 12 | 5 | — | — |
| Э100 | 100 | 10 | 5 | — | — |
| Э125 | 125 | 8 | 4 | — | — |
| Э150 | 150 | 6 | 4 | — | — |

В обозначении типа электрода входят буквы Э (электрод) и цифра, показывающая минимальное временное сопротивление разрыву металла шва или наплавленного металла или сварного соединения в 107. Па. Буква А после цифрового обозначения электродов Э42А, Э46А, Э50А указывает на повышенные пластичность и вязкость металла шва. Каждый тип включает несколько марок электродов. Например, к электродам типа Э46 относятся марки электродов АНО-3, АНО-4, МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6 и др.

Выбор типа и марки электрода зависит от марки свариваемой стали, толщины листа, жесткости изделия, температуры окружающего воздуха при сварке, пространственного положения, условий эксплуатации сварного изделия и др. Следует учитывать, что электроды 3-й группы качества изготовления создают при сварке более плотный металл шва и с меньшим содержанием серы и фосфора в нем.

Типы и характеристики электродов для сварки легированных теплоустойчивых и высоколегированных с особыми свойствами сталей приведены в гл. XIII. Электроды для наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами даны в гл. XVI.

В технических документах (чертежах, технологических картах) обозначение характеристики покрытых электродов состоит из обозначения марки, диаметра и группы электродов. Обозначения на этикетках электродной тары более сложное. Например, электроды типа Э46А по ГОСТ 9467—75 марки УОНИИ-13/45 диаметром 3,0 мм для сварки углеродистых и низколегированных сталей У с толстым покрытием Д, 2-й группы, с установленной по ГОСТ 9467—75 группой индексов 43 2(5), указывающих характеристики наплавленного металла и металла шва, с основным покрытием Б для сварки во всех пространственных положениях 1, на постоянном токе обратной полярности 0 обозначаются:

Э46А — УОНИИ-13/45 — 3.0 — УД2                   ГОСТ 9466—75, ГОСТ 9467—75.

Е43 2(5) — Б10

Те же электроды в технических документах обозначаются УОНИИ-13/45 — 3,0 — 2ГОСТ 9466—75.

Группа индексов в структуре условного обозначения электродов, предназначенных для сварки легированных конструкционных сталей с 600 МПа, содержит данные о среднем содержании основных химических элементов в наплавленном металле, а также минимальную температуру, при которой металл шва и наплавленный металл после термической обработки при испытании образцов составляют ударную вязкость не менее 3,5 • 105 Дж/м2. Например, электроды типа Э85 по ГОСТ 9467—75, марки ЦЛ-18 (Центральный научно-исследовательский институт тяжелого машиностроения, легированные, модель 18) диаметром 3,0 мм для сварки легированной стали Л с временным сопротивлением разрыву более 600 МПа, с толстым покрытием Д, 2-й группы, с установлением по ГОСТ 9467—75 группой индексов, указывающих на получение наплавленного металла и металла шва со средним содержанием 0,18% углерода, 1% хрома, 1% марганца; после термической обработки при испытании образцов вязкость не менее 3,5 • 105 Дж/м2 при температуре 10°С (2); электроды имеют основное покрытие Б, позволяющее производить сварку во всех пространственных положениях 1, на постоянном токе обратной полярности О, обозначаются на этикетках тары (ящиках, коробочках, пачках):

Э85 — Ш1-18 — З.ОЛД2             	ГОСТ 9466—75, ГОСТ 9467—75.

Е — 18Х1Г1— 2 — Б10

Те же электроды в технических документах обозначаются ЦЛ-18 — 3,0 — 2 ГОСТ 9466—75.

2. Ответьте на вопрос: Для чего нужна маркировка электродов?